Cahier des clauses techniques particulières (CCTP)

MIGUPREN FlamLINE

MIGUPREN FlamLINE

MIGUPREN Bande d‘ étanchéité FlamLINE

Avec mouvement dans les trois dimensions.

Système d‘ une bande de lé de bitume-polymère, étanche à l’eau et à la vapeur, avec une zone centrale élastique, et des bandes EPDM, résistant à l’ozone et aux UV, avec deux brides de collage pour une étanchéité bitumineuse.

Couleur standard: jaune / noir (zone de dilatation)

Longueur de fabrication: env. 40 m (Longueurs fixes en cas de fabrication de systèmes)

L’effet “Lotus” sur la surface de la zone élastique empêche toute liaison imprévue avec le bitume.

La bande possède d’une capacité thermique très haute: Une très bonne flexibilité par températures basses jusqu’à  -40° ainsi qu’une résistance excellente de longue durée à la chaleur, jusqu’à 90°C.

Résistance chimique excellente aux alcools, aux cétones, aux alcalis, aux acides dilués et aux solutions salines.

Raccord parfait grâce aux rebords de raccordement

Installation en procédé sandwich pour une connection optimale aux couches bitumineuses.

Livrer et poser d'une façon professionnelle et conformément aux prescriptions du fabricant.

Certificat officiel à présenter sur demande.

Fabricant: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tél. +49 2058 774-0, Fax + 49 2058 774-48, e-Mail: info@migua.de

Migupren FlamLINE 20

Largeur du joint de dilatation: 	max. 40 mm

Largeur de la bande de lé: 	340 mm

Mouvements:

Longitudinal (x):	± 20 mm

Transversal (y):	± 10 mm

Vertical (z):	± 15 mm	ml	Prix unitaire ______      Prix total _____________

Migupren FlamLINE 40

Largeur du joint de dilatation: 	max. 60 mm

Largeur de la bande de lé: 	360 mm

Mouvements:

Longitudinal (x):	± 40 mm

Transversal (y):	± 20 mm

Vertical (z):	± 30 mm	ml	Prix unitaire ______      Prix total _____________

Migupren FlamLINE 100

Largeur du joint de dilatation: 	max. 120 mm

Largeur de la bande de lé: 	420 mm

Mouvements:

Longitudinal (x):	± 100 mm

Transversal (y):	±   50 mm

Vertical (z):	±   75 mm	ml	Prix unitaire ______      Prix total _____________

Migupren FlamLINE 240 G

Largeur du joint de dilatation: 	max. 260 mm

Largeur de la bande de lé: 	560 mm

Mouvements:

Longitudinal (x):	± 240 mm

Transversal (y):	± 120 mm

Vertical (z):	± 180 mm	ml	Prix unitaire ______      Prix total _____________

Situation alternative:

Pontage de joints de séparation entre bâtiments.

Pour pare-vapeur bitumineux ou pour isolation thermique en verre cellulaire posée sans pare-vapeur.

Collage ou soudage d’une bande de lé de bitumen-polymère, largeur 500 mm, et coupe de la bande sur le joint. Y compris couche d’apprêt avec laque ou emulsion de bitumen. Collage ou soudage au chalumeau d’un ruban pour joint

MIGUPREN -  Travaux supplémentaires pour pièces moulées fabriqué en usine

MIGUPREN -  Pièces moulées

Les pièces moulées seront nécessaires, suivant le cours du joint, pour garantir une étanchéité à 100 %.

(Les pièces nommés en suivant ne représentent qu’une petite choix des possibilités. Veuillez voir la liste complète dans notre catalogue ou notre site).

La forme et la quantité exacte des pièces moulées résulte d’une évaluation détaillée des mésures.

01.03.04.0.1    MIGUPREN Pièce Moulée: Angle plat 90°, WF 90°

Supplémentaire pour pièces moulée fabriquée en usine

Pièces moulée fabriquée en Migupren Bande de Dilatation FlamLINE

Angle plat 90°, WF 90°

Pièce moulée à fabriquer en usine selon les mésures données

0,000 pcs.        	prix unitaire _____________       prix total _____________

01.03.04.0.2    MIGUPREN Pièce Moulée: Pièce T, plat 90°, TF 90°

Supplémentaire pour pièces moulée fabriquée en usine

Pièces moulée fabriquée en Migupren Bande de Dilatation FlamLINE

Pièce T plat 90°, TF 90°

Pièce moulée à fabriquer en usine selon les mésures données

0,000 pcs.        	prix unitaire _____________       prix total _____________

01.03.04.0.3    MIGUPREN Pièce Moulée: Pièce en croix, plat, 90°, KF 90°

Supplémentaire pour pièces moulée fabriquée en usine

Pièces moulée fabriquée en Migupren Bande de Dilatation FlamLINE

Pièce en croix, plat,  90°, KF 90°

Pièce moulée à fabriquer en usine selon les mésures données

0,000 pcs.        	prix unitaire _____________       prix total _____________

01.03.04.0.4    MIGUPREN Pièce Moulée: Remontée 90°, AU 90°

Supplémentaire pour pièces moulée fabriquée en usine

Pièces moulée fabriquée en Migupren Bande de Dilatation FlamLINE

Remontée 90°, AU 90°

Pièce moulée à fabriquer en usine selon les mésures données

0,000 pcs.        	prix unitaire _____________       prix total _____________

01.03.04.0.5    MIGUPREN Pièce Moulée: Abkantung 90°, AB 90°

Supplémentaire pour pièces moulée fabriquée en usine

Pièces moulée fabriquée en Migupren Bande de Dilatation FlamLINE

Abkantung 90°, AB 90°

Pièce moulée à fabriquer en usine selon les mésures données

0,000 pcs.        	prix unitaire _____________       prix total _____________

01.03.04.0.6    MIGUPREN Pièce Moulée: Angle extérieur 90°, WF-A 90°

Supplémentaire pour pièces moulée fabriquée en usine

Pièces moulée fabriquée en Migupren Bande de Dilatation FlamLINE

Angle extérieur 90°, WF-A 90°

Pièce moulée à fabriquer en usine selon les mésures données

0,000 pcs.        	prix unitaire _____________       prix total _____________

01.03.04.0.7    MIGUPREN Pièce Moulée: Angle intérieur 90°, WF-I 90°

Supplémentaire pour pièces moulée fabriquée en usine

Pièces moulée fabriquée en Migupren Bande de Dilatation FlamLINE

Angle intérieur 90°, WF-I 90°

Pièce moulée à fabriquer en usine selon les mésures données

0,000 pcs.        	prix unitaire _____________       prix total _____________

01.03.04.0

MIGUPREN -  Supplémentaires pour pièces moulées fabriqué en usine   Montant ____________