Cahier des clauses techniques particulières (CCTP)

MIGUPREN MP 350

MIGUPREN MP 350

MIGUPREN Bande d‘ étanchéité MP 350

Avec mouvement dans les trois dimensions.

Système d‘ une bande de lé de bitume-polymère, étanche à l’eau et à la vapeur, avec une zone centrale élastique, et des bandes EPDM, résistant à l’ozone et aux UV, avec deux brides de collage pour une étanchéité bitumineuse.

Largeur du joint de dilatation: 	max. 50 mm

Largeur de la bande de lé: 	350 mm

Mouvements:

Longitudinal (x):	±30 mm

Transversal (y):	±15 mm

Vertical (z):	±22,5 mm

Couleur standard: bleu / gris (zone de dilatation)

Longueur de fabrication: env. 40 m (Longueurs fixes en cas de fabrication de systèmes)

L’effet “Lotus” sur la surface de la zone élastique empêche toute liaison imprévue avec le bitume.

La bande possède d’une capacité thermique très haute: Une très bonne flexibilité par températures basses jusqu’à  -40° ainsi qu’une résistance excellente de longue durée à la chaleur, jusqu’à 90°C.

Résistance chimique excellente aux alcools, aux cétones, aux alcalis, aux acides dilués et aux solutions salines.

Raccord parfait grâce aux rebords de raccordement

Installation en procédé sandwich pour une connection optimale aux couches bitumineuses.

Livrer et poser d'une façon professionnelle et conformément aux prescriptions du fabricant.

Certificat officiel à présenter sur demande.

Fabricant: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tél. +49 2058 774-0, Fax + 49 2058 774-48, e-Mail: info@migua.de

0,000 ml        	Prix unitaire  _____________       Prix total _____________

MIGUPREN MP 350 Montant ____________

MIGUPREN -  Travaux supplémentaires pour pièces moulées fabriqué en usine

MIGUPREN -  Pièces moulées

Les pièces moulées seront nécessaires, suivant le cours du joint, pour garantir une étanchéité à 100 %.

(Les pièces nommés en suivant ne représentent qu’une petite choix des possibilités. Veuillez voir la liste complète dans notre catalogue ou notre site).

La forme et la quantité exacte des pièces moulées résulte d’une évaluation détaillée des mésures.

01.03.04.0.1    MIGUPREN Pièce Moulée: Angle plat 90°, WF 90°

Supplémentaire pour pièces moulée fabriquée en usine

Pièces moulée fabriquée en Migupren Bande de Dilatation MP 350

Angle plat 90°, WF 90°

Pièce moulée à fabriquer en usine selon les mésures données

0,000 pcs.        	prix unitaire _____________       prix total _____________

01.03.04.0.2    MIGUPREN Pièce Moulée: Pièce T, plat 90°, TF 90°

Supplémentaire pour pièces moulée fabriquée en usine

Pièces moulée fabriquée en Migupren Bande de Dilatation MP 350

Pièce T plat 90°, TF 90°

Pièce moulée à fabriquer en usine selon les mésures données

0,000 pcs.        	prix unitaire _____________       prix total _____________

01.03.04.0.3    MIGUPREN Pièce Moulée: Pièce en croix, plat, 90°, KF 90°

Supplémentaire pour pièces moulée fabriquée en usine

Pièces moulée fabriquée en Migupren Bande de Dilatation MP 350

Pièce en croix, plat,  90°, KF 90°

Pièce moulée à fabriquer en usine selon les mésures données

0,000 pcs.        	prix unitaire _____________       prix total _____________

01.03.04.0.4    MIGUPREN Pièce Moulée: Remontée 90°, AU 90°

Supplémentaire pour pièces moulée fabriquée en usine

Pièces moulée fabriquée en Migupren Bande de Dilatation MP 350

Remontée 90°, AU 90°

Pièce moulée à fabriquer en usine selon les mésures données

0,000 pcs.        	prix unitaire _____________       prix total _____________

01.03.04.0.5    MIGUPREN Pièce Moulée: Abkantung 90°, AB 90°

Supplémentaire pour pièces moulée fabriquée en usine

Pièces moulée fabriquée en Migupren Bande de Dilatation MP 350

Abkantung 90°, AB 90°

Pièce moulée à fabriquer en usine selon les mésures données

0,000 pcs.        	prix unitaire _____________       prix total _____________

01.03.04.0.6    MIGUPREN Pièce Moulée: Angle extérieur 90°, WF-A 90°

Supplémentaire pour pièces moulée fabriquée en usine

Pièces moulée fabriquée en Migupren Bande de Dilatation MP 350

Angle extérieur 90°, WF-A 90°

Pièce moulée à fabriquer en usine selon les mésures données

0,000 pcs.        	prix unitaire _____________       prix total _____________

01.03.04.0.7    MIGUPREN Pièce Moulée: Angle intérieur 90°, WF-I 90°

Supplémentaire pour pièces moulée fabriquée en usine

Pièces moulée fabriquée en Migupren Bande de Dilatation MP 350

Angle intérieur 90°, WF-I 90°

Pièce moulée à fabriquer en usine selon les mésures données

0,000 pcs.        	prix unitaire _____________       prix total _____________

01.03.04.0

MIGUPREN -  Supplémentaires pour pièces moulées fabriqué en usine   Montant ____________