Bordereau de prix – Textes de soumission

MIGUA   -   Nos produits

Bordereau LV    01    MIGUA Fugensysteme GmbH

01.03    	Structure selon secteurs de produits

01.03.01    	MIGUTEC

01.03.01.2    MIGUTEC – Profilés pour mur et plafond

01.03.01.2.5 KF 55

01.03.01.2.5.1    MIGUTEC Profilé pour mur et plafond KF 55/1530

MIGUTEC- Profilé pour joints de dilatation pour murs et plafonds

KF 55/1530

Profilé flexible de recouvrement, en qualité Synca, résistant à l’abrasion, aus intempéries et à la température 
(-30°C à +120°C), en grande partie résistant aux huiles, aux acide et au bitume, avec renforcement intégré en acier et des insert-clips à ressort en acier inoxydable.

Largeur du joint: 15-35 mm

Largeur de recouvrement: 50 mm

Profondeur minimale du joint: 40 mm

Couleur: gris

Longueur de fabrication: 20 ml en continu

Fourniture et mise en œuvre selon les règles de l’art et les préscriptions du fabricant.

Fabricant: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tél.: +49 2058 774-0, Fax: +49 2058 774-48, e-Mail: info@migua.de

0,000 ml        	Prix Unit. _____________       TOTAL _____________

01.03.01.2.5.2    MIGUTEC Profilé pour mur et plafond KF 55/1530 avec clips K2

Avec clip special K2

Profondeur minimal du joint: 75 mm

0,000 ml        	Prix Unit. _____________       TOTAL _____________

01.03.01.2.5.3    MIGUTEC Profilé pour mur et plafond KFE 55/1531

MIGUTEC- Profilé pour joints de dilatation pour murs et plafonds – version angulaire

KFE 55/1531

Profilé flexible de recouvrement, en qualité Synca, résistant à l’abrasion, aus intempéries et à la température 
(-30°C à +120°C), en grande partie résistant aux huiles, aux acide et au bitume, avec renforcement intégré en acier et des insert-clips à ressort en acier inoxydable.

Largeur du joint: 20-35 mm

Largeur de recouvrement: 47 mm

Profondeur minimale du joint: 40 mm

Couleur: gris

Longueur de fabrication: 20 ml en continu

Fourniture et mise en œuvre selon les règles de l’art et les préscriptions du fabricant.

Fabricant: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tél.: +49 2058 774-0, Fax: +49 2058 774-48, e-Mail: info@migua.de

0,000 ml        	Prix Unit. _____________       TOTAL _____________

01.03.01.2.5.4    MIGUTEC Profilé pour mur et plafond KFE 55/1531 mit Klammer K2

Avec clip spécial K2

Largeur du joint: 20-35 mm

Largeur de recouvrement: 47 mm

Profondeur minimal du joint: 75 mm

0,000 ml        	Prix Unit. _____________       TOTAL _____________

01.03.01.2.5.5    MIGUTEC Profilé pour mur et plafond KF 55/3560

MIGUTEC- Profilé pour joints de dilatation pour murs et plafonds

KF 55/3560

Profilé flexible de recouvrement, en qualité Synca, résistant à l’abrasion, aus intempéries et à la température 
(-30°C à +120°C), en grande partie résistant aux huiles, aux acide et au bitume, avec renforcement intégré en acier et des insert-clips à ressort en acier inoxydable.

Largeur du joint: 35-60 mm

Largeur de recouvrement: 75 mm

Profondeur minimale du joint: 50 mm

Couleur: gris

Longueur de fabrication: 20 ml en continu

Fourniture et mise en œuvre selon les règles de l’art et les préscriptions du fabricant.

Fabricant: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tél.: +49 2058 774-0, Fax: +49 2058 774-48, e-Mail: info@migua.de

0,000 ml        	Prix Unit. _____________       TOTAL _____________

01.03.01.2.5.6    MIGUTEC Profilé pour mur et plafond KF 55/3560 avec clip K1

Avec clip spécial K1

Largeur du joint: 15-35 mm

Profondeur minimale du joint: 40 mm

0,000 ml        	Prix Unit. _____________       TOTAL _____________

01.03.01.2.5.7    MIGUTEC Profilé pour mur et plafond KF 55/3560 avec clip K2

Avec clip spécial K2

Largeur du joint: 15-35 mm

Profondeur minimale du joint: 75 mm

0,000 ml       	Prix Unit. _____________       TOTAL _____________

01.03.01.2.5.8    MIGUTEC Wand- und Deckenprofil Klemm-Fix KFE 55/3561

MIGUTEC- Profilé pour joints de dilatation pour murs et plafonds – version angulaire

KFE 55/3561

Profilé flexible de recouvrement, en qualité Synca, résistant à l’abrasion, aus intempéries et à la température 
(-30°C à +120°C), en grande partie résistant aux huiles, aux acide et au bitume, avec renforcement intégré en acier et des insert-clips à ressort en acier inoxydable.

Largeur du joint: 40-60 mm

Largeur de recouvrement: 73 mm

Profondeur minimale du joint: 50 mm

Couleur: gris

Longueur de fabrication: 20 ml en continu

Fourniture et mise en œuvre selon les règles de l’art et les préscriptions du fabricant.

Fabricant: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tél.: +49 2058 774-0, Fax: +49 2058 774-48, e-Mail: info@migua.de

0,000 ml        	Prix Unit. _____________       TOTAL _____________