Leistungsbeschreibung

MIGUA   -   Unsere Produkte

LV    01    MIGUA Fugensysteme GmbH

Titel    01.03    Aufbau nach Produktgruppen

Bereich    01.03.01    MIGUTEC

Unbenannt    01.03.01.2    MIGUTEC - Wand- und Deckenprofile

01.03.01.2.5    Klemmfix KF

01.03.01.2.5.1    MIGUTEC Wand- und Deckenprofil Klemm-Fix KF 55/1530

MIGUTEC-Bewegungsfugen-Profil Klemm-Fix für Wand- und Deckenflächen

KF 55/1530

Elastisches Dichtungsprofil aus Qualität Synca, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), weitgehend öl-, säure- und bitumenbeständig, mit eingeschobenem Stahlband und Nirosta-Stahlklammern

Fugenbreite: 15-35 mm

Abdeckbreite: 50 mm

Fugentiefe: min. 40 mm

Farbe: grau

Fabrikationslänge: 20 m

liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht einbauen

Hersteller: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tel.: 02058/774-0, Fax: 02058/774-48, e-Mail: info@migua.de

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.2.5.2    MIGUTEC Wand- und Deckenprofil Klemm-Fix KF 55/1530 mit Klammer K2

mit Sonderklammer K2

Fugentiefe: min. 75 mm

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.2.5.3    MIGUTEC Wand- und Deckenprofil Klemm-Fix KFE 55/1531

MIGUTEC-Bewegungsfugen-Profil Klemm-Fix für Wand- und Deckenflächen - Eckausführung

KFE 55/1531

Elastisches Dichtungsprofil aus Qualität Synca, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), weitgehend öl-, säure- und bitumenbeständig, mit eingeschobenem Stahlband und Nirosta-Stahlklammern

Fugenbreite: 20-35 mm

Abdeckbreite: 47 mm

Fugentiefe: min. 40 mm

Farbe: grau

Fabrikationslänge: 20 m

liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht einbauen

Hersteller: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tel.: 02058/774-0, Fax: 02058/774-48, e-Mail: info@migua.de

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.2.5.4    MIGUTEC Wand- und Deckenprofil Klemm-Fix KFE 55/1531 mit Klammer K2

mit Sonderklammer K2

Fugenbreite: 20-35 mm

Abdeckbreite: 47 mm

Fugentiefe: min. 75 mm

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.2.5.5    MIGUTEC Wand- und Deckenprofil Klemm-Fix KF 55/3560

MIGUTEC-Bewegungsfugen-Profil Klemm-Fix für Wand- und Deckenflächen

KF 55/3560

Elastisches Dichtungsprofil aus Qualität Synca, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), weitgehend öl-, säure- und bitumenbeständig, mit eingeschobenem Stahlband und Nirosta-Stahlklammern

Fugenbreite: 35-60 mm

Abdeckbreite: 75 mm

Fugentiefe: min. 50 mm

Farbe: grau

Fabrikationslänge: 20 m

liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht einbauen

Hersteller: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tel.: 02058/774-0, Fax: 02058/774-48, e-Mail: info@migua.de

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.2.5.6    MIGUTEC Wand- und Deckenprofil Klemm-Fix KF 55/3560 mit Klammer K1

mit Sonderklammer K1

Fugenbreite: 15-35 mm

Fugentiefe: min. 40 mm

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.2.5.7    MIGUTEC Wand- und Deckenprofil Klemm-Fix KF 55/3560 mit Klammer K2

mit Sonderklammer K2

Fugenbreite: 15-35 mm

Fugentiefe: min. 75 mm

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

01.03.01.2.5.8    MIGUTEC Wand- und Deckenprofil Klemm-Fix KFE 55/3561

MIGUTEC-Bewegungsfugen-Profil Klemm-Fix für Wand- und Deckenflächen - Eckausführung

KFE 55/3561

Elastisches Dichtungsprofil aus Qualität Synca, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), weitgehend öl-, säure- und bitumenbeständig, mit eingeschobenem Stahlband und Nirosta-Stahlklammern

Fugenbreite: 40-60 mm

Abdeckbreite: 73 mm

Fugentiefe: min. 50 mm

Farbe: grau

Fabrikationslänge: 20 m

liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht einbauen

Hersteller: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tel.: 02058/774-0, Fax: 02058/774-48, e-Mail: info@migua.de

0,000 m        	EP _____________       GP _____________